## Slide 1: Travi caricate assialmente
Riferimento:

## Slide 2: Prova di trazione

## Slide 3: Prove di trazione

## Slide 4: Diagramma tensione-deformazione

## Slide 5: Prova di trazione per un provino in plastica

## Slide 6: Sforzo normale in una barra
Consideriamo una barra tesa, soggetta a due forze di trazione disposte sullo stesso asse.
Le forze inducono un allungamento della barra, fino al raggiungimento di uno stato finale nel quale le forze di trazione esterne sono equilibrate dalle forze di coesione interne, che si oppongono all’allungamento

## Slide 7
Per esporre queste forze, immaginiamo di dividiamo il corpo in due parti mediante un taglio ideale.
Affinche’ all’equilibrio le due parti non si separino dobbiamo ammettere che in corrispondenza della sezione dove e’ stato praticato il taglio le parti si scambino delle forze.

## Slide 8
Di queste azioni interne possiamo dire che, poiche’ la parte prese in considerazione sia in equilibrio, la loro risultante N lungo la direzione dell’asse, detta forza normale, e’ uguale alla forza P

## Slide 9: Forze interne
La fisica moderna descrive il comportamento meccanico dei corpi tramite modelli atomistici.
I piu’ primitivi tra questi modelli rappresentano un corpo come un insieme di punti materiali che interagiscono con delle molle elastiche.

## Slide 10
Usando un modello atomistico, le forze interne che le parti si scambiano sono rappresentate da un numero finito di vettori.
Questa rappresentazione e’ impraticabile per applicazioni ingegneristiche, a causa dell’enorme numero di particelle coinvolte.
Si consideri che, ad esempio, un grammo di ferro contiene circa atomi.

## Slide 11
Si preferisce pertanto sostituire alle forze che I singoli atomi si scambiano una distribuzione continua, descritta da una fuzione che a ogni punto associa la densita` di forza normale per unita` di area:
Ne segue che la forza normale e` data dall’integrale della sua densita`:

## Slide 12
Osservazioni sperimentali permettono di concludere che, almeno lontano dal punto di applicazione della forza esterna, lo sforzo normale e` costante sulla sezione, e dunque:
Ne segue che
Poiche’ otteniamo la relazione

## Slide 13: Tensione reale e nominale
Si noti che lo sforzo reale e lo sforzo nominale non coincidono, e la loro differenza aumenta all’aumentare della tensione a causa della strizione del provino.

## Slide 15: Prova di flessione a 4 punti